## Slide 1
サクソン効果
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates 、 Diagrams and Charts

## Slide 2
Parameters

## Slide 3: Physical properties
Gas phase | 
Viscosity | [Pa・s]
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3
Gas phase | 
Viscosity | 
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3

## Slide 4: Calculation conditions
Original particle size | 250 [μm]
Calculated particle size | 250 [μm]
Coarse grain ratio | 1
Number of particles | 500000
System | Mono-dispersed
Grid size | 0.5 [mm]
Calculation time | 0.24 [s]
Suction velocity | 300 [mm/s]
Courant Number | 0.2
Iteration limit | 1
Inverse of sound velocity | 0.1 [mm/s]

## Slide 5: Object size
20
40
40
20
10
50
10
[mm]

## Slide 6: Topic
Vacuum vs Air
Density Comparison
Random
Layer
真空との比較により、suctionで生じる基本的な挙動を調べる
粒子密度による差を調べる
異なる密度をもつ2種類の粒子が均一に混ざっているときの挙動を調べる
異なる密度をもつ2種類の粒子が層状に重なっているときの挙動を調べる

## Slide 7
Vacuum vs Air

## Slide 8: Vacuum vs Air
 | Case-Vacuum | Case-Air
Analytic Model | DEM | DEM-CFD

## Slide 9: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie
-> Case-Vacuumの方が早く充填されている。
-> 初期段階ではCase-Airの方が粒子が流れ込んでいる？

## Slide 10: Vacuum vs Air
Case-Vacuum | Case-Air
sum | 146191 | 145008 | 
Number of particｌes
in the Die
層 | 5 |  | 31676 | 32622
 | 4 |  | 31197 | 32700
 | 3 |  | 31858 | 30383
 | 2 |  | 27387 | 25806
 | 1 |  | 24073 | 23497
-> Case-Vacuumの方が多くの粒子を充填できている。

## Slide 11: Vacuum vs Air
Layer
Chart: 層別粒子割合
| Vacuum | Air
1 | 24073 | 23497
2 | 27387 | 25806
3 | 31858 | 30383
4 | 31197 | 32700
5 | 31676 | 32622
-> Case-Vacuumの方がバランスが良く充填できている。

## Slide 12: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
-> 初期段階ではCase-Airの方が粒子が流れ込んでいる
Chart: Die内部粒子数の遷移
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
Vacuum | 0 | 13312 | 45555 | 82348 | 117465 | 143941 | 145092 | 145416 | 145634 | 145829 | 145972 | 146074 | 146191
Air | 0 | 23209 | 49078 | 69826 | 84395 | 95908 | 107190 | 119509 | 133846 | 144304 | 144733 | 144890 | 145008

## Slide 13: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
・Pestleの落下終了前後での変化?
粒子数が逆転する要因は？
・気泡による影響？

## Slide 14: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
-> pestleの落下終了の影響はあまりない
Chart: Die内部粒子数の遷移
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
Vacuum | 0 | 13312 | 45555 | 82348 | 117465 | 143941 | 145092 | 145416 | 145634 | 145829 | 145972 | 146074 | 146191
Air | 0 | 23209 | 49078 | 69826 | 84395 | 95908 | 107190 | 119509 | 133846 | 144304 | 144733 | 144890 | 145008
dummy | 0 | 160000
-> 気泡による粒子流入のブロックが起きているのではないか

## Slide 15: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie
-> 気泡により、Die内部での粒子の広がりが抑えられている

## Slide 16: Vacuum vs Air
結果・考察
・ Case-Vacuumの方が多くの粒子を充填できている
・ 最終的にはCase-Vacuumが早く充填されている。初期段階にはCase-Airの方が粒子数大。
-> Case-Airでは、ブロックが原因で途中から流れ込みが進まないから
-> Case-AirではDie内に気泡がたまり、粒子の流入がブロックされる
・ Case-Vacuumの方がバランスよく充填できている
-> 下層粒子がブロックされることなく流れ込み続けるから

## Slide 17: Vacuum vs Air
まとめ
Case-Airでは気泡の発生を伴う。
気泡は粒子の流入をブロックしてしまう。
Case-Airではpestle落下開始により、粒子の引き込みが生じる。

## Slide 18
Density Comparison

## Slide 19: Density Comparison
 | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Particle Density [kg/m3] | 1500 | 3000 | 4500

## Slide 20: Density Comparison
Case-1
Case-3
Movie
-> Case1の充填が遅い
Case-2

## Slide 21: Density Comparison
Case-1 | Case-2 | Case-3
1500 [kg/m3] | 3000 [kg/m3] | 4500 [kg/m3]
sum | 145008 | 145684 | 146365
Number of particles
in the Die
層 | 5 |  | 32622 | 31685 | 31690
 | 4 |  | 32700 | 33071 | 32607
 | 3 |  | 30383 | 31572 | 31984
 | 2 |  | 25806 | 26191 | 26675
 | 1 |  | 23497 | 23165 | 23409
-> 密度が高いほど、粒子数大

## Slide 22: Density Comparison
Layer
-> 密度が高いとバランスも良い。
Chart: 層別粒子割合
| 1500 [kg/m3] | 3000 [kg/m3] | 4500 [kg/m3] | Case-1 | Case-2 | Case-3
1 | 23497 | 23165 | 23409
2 | 25806 | 26191 | 26675
3 | 30383 | 31572 | 31984
4 | 32700 | 33071 | 32607
5 | 32622 | 31685 | 31690

## Slide 23: Density Comparison
Case-1
Case-3
Void fraction
-> Case1のみスプラッシュが発生
Case-2
-> pestleの完全落下までの空隙の様子は類似している

## Slide 24: Density Comparison
Case-1
Case-3
Pressure
-> pestleの落下途中からDie内部の圧力に差がみられる
Case-2
-> Case-1では、どの時点でも圧力が比較的低い

## Slide 25: Density Comparison
気泡の発生・噴出プロセス
1. pestle落下中に空気が粒子とともにDie内部に流入。
2. このとき、粒子密度が大きいほど気泡の内圧が高まる。 <- 明確な理由は？
3. pestle落下後、その圧力に応じて気泡が上部に抜けようとする。
=> 塊としてゆっくり気泡が抜けていき、スプラッシュ。
・ 圧力が十分でない場合
=> 気泡は分裂し、少しずつ抜けていく。
・ 圧力が十分である場合

## Slide 26: Density Comparison
・ 落下エネルギーが高いから
粒子密度が高いと気泡圧力が高くなる理由は？

## Slide 27: Density Comparison
上段 | 1500 [kg/m3] | 3000 [kg/m3]
下段 | 3000 [kg/m3] | 1500 [kg/m3]
Layer

## Slide 28: Density Comparison
結果・考察
・ 粒子密度が高いほど、より多くの粒子を充填でき、そのバランスも良い。
・ Case1のみスプラッシュが発生
-> 気泡が早く抜けるから。
-> 気泡の内圧が十分に高まっておらず、塊として噴出するため

## Slide 29: Density Comparison
まとめ
・ 気泡の内圧
・ 気泡の噴出
-> 粒子密度が高いほど、pestle落下時に、内圧が高まる
-> その内圧が噴出の仕方に影響を及ぼしている

## Slide 30
Random

## Slide 31: Random
 | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Particle Density [kg/m3] | 1500 & 3000 | 1500 & 4500 | 3000 & 4500

## Slide 32: Random
Case-1
1500 & 3000 [kg/m3]
Void fraction
-> 単一粒子のものと特徴的な差はみられない
Case-3
3000 & 4500 [kg/m3]
Case-2
1500 & 4500 [kg/m3]

## Slide 33: Random
 | Case-1 | Case-2
Particle Density [kg/m3] | 3000 | 1500 & 4500 (Random)

## Slide 34: Random
Case-1
3000 [kg/m3]
Void fraction
-> 似た挙動をとっている
Case-2
1500 & 4500 [kg/m3] (Random)

## Slide 35: Random
Case-1
3000 [kg/m3]
Pressure
-> 似た挙動をとっている
Case-2
1500 & 4500 [kg/m3] (Random)

## Slide 36: Random
Die内部の粒子数
-> 定量的にも似ている
Chart: Die内部粒子数の遷移
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
case1 3000 [kg/m3] | 0 | 20355 | 49388 | 75533 | 96456 | 114885 | 132722 | 144338 | 144983 | 145222 | 145397 | 145545 | 145684
case2 1500 & 4500 [kg/m3] (Random) | 0 | 21394 | 49814 | 75679 | 96252 | 114365 | 131934 | 144342 | 145236 | 145475 | 145664 | 145803 | 145935

## Slide 37: Random
結果・考察
・ 似た挙動をとる
-> マクロな動きで捉えると、流体としての性質が支配的となる。
まとめ
均一に混ざっているケースは、その平均密度の粒子がとる挙動と似る。
=> 平均密度が小さい（スプラッシュを起こすくらい）のケースでも？
=> 3種類以上の粒子が混ざっているケースでは？

## Slide 38
Layer

## Slide 39: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 1500 | 3000 | 1500
Lower | 3000 | 1500 | 4500

## Slide 40: Layer
Case-1
1500/3000
Movie
-> 上層が密度1500[kg/m3]の粒子だと、スプラッシュが発生
Case-3
1500/4500
Case-2
3000/1500
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 

## Slide 41: Layer
Void fraction
-> スプラッシュの様子は異なる
Case-1
1500/3000
Case-3
1500/4500
Case-2
3000/1500

## Slide 42: Layer
Pressure
-> 落下中から圧力に差がみられる
Case-1
1500/3000
Case-3
1500/4500
Case-2
3000/1500

## Slide 43: Layer
Die内部の粒子数
-> Case1,3(上層粒子密度が1500[kg/m3])は動きが似ている
Chart: Die内部粒子数の遷移

## Slide 44: Layer
結果・考察
・上層が密度1500[kg/m3]の粒子だと、スプラッシュが発生
-> 上層粒子密度が気泡の圧力を増大に影響をもつ
・スプラッシュが発生しても、その抜け方は異なる
-> 下層粒子も気泡の抜け方に影響をもつ
・Case1,3(上層粒子密度が1500[kg/m3])は動きが似ている
-> 下層粒子密度は全体的な動きにあまり関係ない？

## Slide 45: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 3000 | 4500 | 4500
Lower | 4500 | 1500 | 3000

## Slide 46: Layer
Case-1
3000/4500
Movie
Case-3
4500/3000
Case-2
4500/1500
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 

## Slide 47: Layer
Void fraction
Case-1
3000/4500
Case-3
4500/3000
Case-2
4500/1500
-> Case2,3(上層粒子密度が4500[kg/m3])は様子が似ている

## Slide 48: Layer
Pressure
Case-1
3000/4500
Case-3
4500/3000
Case-2
4500/1500
-> Case2,3(上層粒子密度が4500[kg/m3])は様子が似ている

## Slide 49: Layer
Die内部の粒子数
-> Case2,3(上層粒子密度が4500[kg/m3])は様子が似ている
Chart: Die内部粒子数の遷移

## Slide 50: Layer
結果・考察
・ Case2,3(上層粒子密度が4500[kg/m3])は様子が似ている
-> 上層粒子密度が全体としての動きを決定している