## Slide 1
サクソン効果
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates 、 Diagrams and Charts

## Slide 2: Topic
Vacuum vs Air (vs Stationary)
Layer (1500揃えver.)
真空との比較により、suctionで生じる基本的な挙動を調べる
異なる密度をもつ2種類の粒子が層状に重なっているときの挙動を調べる

## Slide 3
Parameters

## Slide 4: Physical properties
Gas phase | 
Viscosity | [Pa・s]
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3
Gas phase | 
Viscosity | 
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3

## Slide 5: Calculation conditions
Original particle size | 250 [μm]
Calculated particle size | 250 [μm]
Coarse grain ratio | 1
Number of particles | 500000
System | Mono-dispersed
Grid size | 0.5 [mm]
Calculation time | 0.24 [s]
Suction velocity | 300 [mm/s]
Courant Number | 0.2
Iteration limit | 1
Inverse of sound velocity | 0.1 [mm/s]

## Slide 6: Object size
20
40
40
20
10
50
10
[mm]

## Slide 7
Vacuum vs Air

## Slide 8: Vacuum vs Air
 | Case-Vacuum | Case-Air | Case-Stationary
Analytic Model | DEM | DEM-CFD | DEM-CFD
Suction Velocity [mm/s] | 300 | 300 | No move

## Slide 9: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie
-> Case-Vacuumが一番早く充填されている
-> 初期段階ではCase-Airに粒子が一番流れ込んでいる
Case-Stationary

## Slide 10: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie (slow)
-> Case-Stationaryでは、落下中の粒子間に大きく空気が入り込んでいる
Case-Stationary

## Slide 11: Vacuum vs Air
Case-Vacuum | Case-Air | Case-Stationary
sum | 146191 | 145008 |  | 144770
Number of particｌes
in the Die
層 | 5 |  | 31676 | 32622 | 37012
 | 4 |  | 31197 | 32700 | 32814
 | 3 |  | 31858 | 30383 | 29803
 | 2 |  | 27387 | 25806 | 24017
 | 1 |  | 24073 | 23497 | 21124

## Slide 12: Vacuum vs Air
Die内部の粒子数
-> 推移の仕方に差がある
Chart: Die内部粒子数の推移
補助線 | 0 | 160000

## Slide 13: Vacuum vs Air
まとめ
・ Die内部粒子数の推移は、
Case-Vacuum - 直線的に増加しつづける。
・ Vacuum > Air > Stationary の順で効率よくdie-fillingできる
Case-Air - 最初に強い引き込み、その後は気泡とのバランスで決まる。
Case-Stationary - 気泡が抜けきるまで、直線的に増加しつづける。

## Slide 14
Layer

## Slide 15: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 1500 | 1500 | 1500
Lower | 1500 | 3000 | 4500

## Slide 16: Layer
Case-1
1500/1500
Movie
-> スプラッシュが生じる
Case-3
1500/4500
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 
Case-2
1500/3000

## Slide 17: Layer
Void fraction
-> 下層粒子密度が小さいと、初期にpestleに吸い付いている
Case-1
1500/1500
Case-3
1500/4500
Case-2
1500/3000

## Slide 18: Layer
Pressure
-> 圧力変化が似ている
Case-1
1500/1500
Case-3
1500/4500
Case-2
1500/3000

## Slide 19: Layer
Die内部の粒子数
-> 推移の仕方が重なっている
Chart: Die内部粒子数の推移

## Slide 20: Layer
結果・考察
・全てのCaseでスプラッシュが発生
-> 下層粒子密度はスプラッシュの有無にあまり寄与していない
・Die内部の粒子数推移の仕方が重なっている
-> 下層粒子はdie-fillingの効率にあまり関係していない

## Slide 21: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 1500 | 3000 | 4500
Lower | 1500 | 1500 | 1500

## Slide 22: Layer
Movie
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500
-> Case-1のみスプラッシュが生じる

## Slide 23: Layer
Void fraction
-> 上層粒子密度が高いほど、気泡の抜けが早い
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500

## Slide 24: Layer
Pressure
-> 上層粒子密度が高いほど、圧力が高まっている
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500

## Slide 25: Layer
Die内部の粒子数
-> 0.03[s]付近から差が出はじめる
Chart: Die内部粒子数の推移
補助線 | 0 | 160000
補助線-pestle落下終了 | 0 | 160000

## Slide 26: Layer
結果・考察
・Die内部の粒子数推移の仕方に差がある。上層粒子密度が高いほど素早くdieが埋まる
-> 上層粒子密度はdie-fillingのスピード向上に大きな影響をもつ