## Slide 1
サクソン効果
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates 、 Diagrams and Charts

## Slide 2: Topic
Vacuum vs Air
Density Comparison
Random
Layer
真空との比較により、suctionで生じる基本的な挙動を調べる
粒子密度による差を調べる
異なる密度をもつ2種類の粒子が均一に混ざっているときの挙動を調べる
異なる密度をもつ2種類の粒子が層状に重なっているときの挙動を調べる

## Slide 3
Parameters

## Slide 4: Physical properties
Gas phase | 
Viscosity | [Pa・s]
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3
Gas phase | 
Viscosity | 
Density | 1 [kg/m3]
Solid phase | 
Hamaker constant | 0.0
Spring constant | 50 [N/m]
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friciton | 0.3

## Slide 5: Calculation conditions
Original particle size | 250 [μm]
Calculated particle size | 250 [μm]
Coarse grain ratio | 1
Number of particles | 500000
System | Mono-dispersed
Grid size | 0.5 [mm]
Calculation time | 0.24 [s]
Suction velocity | 300 [mm/s]
Courant Number | 0.2
Iteration limit | 1
Inverse of sound velocity | 0.1 [mm/s]

## Slide 6: Object size
20
40
40
20
10
50
10
[mm]

## Slide 7
Vacuum vs Air

## Slide 8: Vacuum vs Air
 | Case-Vacuum | Case-Air
Analytic Model | DEM | DEM-CFD

## Slide 9: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie
-> Case-Vacuumの方が早く充填されている。
-> 初期段階ではCase-Airの方が粒子が流れ込んでいる？

## Slide 10: Vacuum vs Air
Case-Vacuum | Case-Air
sum | 146191 | 145008 | 
Number of particｌes
in the Die
層 | 5 |  | 31676 | 32622
 | 4 |  | 31197 | 32700
 | 3 |  | 31858 | 30383
 | 2 |  | 27387 | 25806
 | 1 |  | 24073 | 23497
-> Case-Vacuumの方が多くの粒子を充填できている。

## Slide 11: Vacuum vs Air
Layer
Chart: 層別粒子割合
| Vacuum | Air
1 | 24073 | 23497
2 | 27387 | 25806
3 | 31858 | 30383
4 | 31197 | 32700
5 | 31676 | 32622
-> Case-Vacuumの方がバランスが良く充填できている。

## Slide 12: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
-> 初期段階ではCase-Airの方が粒子が流れ込んでいる
Chart: Die内部粒子数の遷移
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
Vacuum | 0 | 13312 | 45555 | 82348 | 117465 | 143941 | 145092 | 145416 | 145634 | 145829 | 145972 | 146074 | 146191
Air | 0 | 23209 | 49078 | 69826 | 84395 | 95908 | 107190 | 119509 | 133846 | 144304 | 144733 | 144890 | 145008

## Slide 13: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
・Pestleの落下終了前後での変化?
粒子数が逆転する要因は？
・気泡による影響？

## Slide 14: Vacuum vs Air
Velocity – Die内部の粒子数
-> pestleの落下終了の影響はあまりない
Chart: Die内部粒子数の遷移
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
Vacuum | 0 | 13312 | 45555 | 82348 | 117465 | 143941 | 145092 | 145416 | 145634 | 145829 | 145972 | 146074 | 146191
Air | 0 | 23209 | 49078 | 69826 | 84395 | 95908 | 107190 | 119509 | 133846 | 144304 | 144733 | 144890 | 145008
dummy | 0 | 160000
-> 気泡による粒子流入のブロックが起きているのではないか

## Slide 15: Vacuum vs Air
Case-Vacuum
Case-Air
Movie
-> 気泡により、Die内部での粒子の広がりが抑えられている

## Slide 16: Vacuum vs Air
結果・考察
・ Case-Vacuumの方が多くの粒子を充填できている
・ 最終的にはCase-Vacuumが早く充填されている。初期段階にはCase-Airの方が粒子数大。
-> Case-Airでは、ブロックが原因で途中から流れ込みが進まないから
-> Case-AirではDie内に気泡がたまり、粒子の流入がブロックされる
・ Case-Vacuumの方がバランスよく充填できている
-> 下層粒子がブロックされることなく流れ込み続けるから

## Slide 17: Vacuum vs Air
まとめ
Case-Airでは気泡の発生を伴う。
気泡は粒子の流入をブロックしてしまう。
Case-Airではpestle落下開始により、粒子の引き込みが生じる。

## Slide 18
Layer

## Slide 19: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 1500 | 1500 | 1500
Lower | 1500 | 3000 | 4500

## Slide 20: Layer
Case-1
1500/1500
Movie
-> スプラッシュが生じる
Case-3
1500/4500
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 
Case-2
1500/3000

## Slide 21: Layer
Void fraction
-> 下層粒子密度が小さいと、初期にpestleに吸い付いている
Case-1
1500/1500
Case-3
1500/4500
Case-2
1500/3000

## Slide 22: Layer
Pressure
-> 圧力変化が似ている
Case-1
1500/1500
Case-3
1500/4500
Case-2
1500/3000

## Slide 23: Layer
Die内部の粒子数
-> 推移の仕方が重なっている
Chart: Die内部粒子数の推移

## Slide 24: Layer
結果・考察
・全てのCaseでスプラッシュが発生
-> 下層粒子密度はスプラッシュ有無にあまり寄与していない
・Die内部の粒子数推移の仕方が重なっている
-> 下層粒子はdie-fillingの効率にあまり関係していない

## Slide 25: Layer
Particle Density [kg/m3] | Case-1 | Caes-2 | Case-3
Upper | 1500 | 3000 | 4500
Lower | 1500 | 1500 | 1500

## Slide 26: Layer
Movie
Density [kg/m3] | Color
1500 | 
3000 | 
4500 | 
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500
-> Case-1のみスプラッシュが生じる

## Slide 27: Layer
Void fraction
-> 上層粒子密度が高いほど、気泡の抜けが早い
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500

## Slide 28: Layer
Pressure
-> 上層粒子密度が高いほど、圧力が高まっている
Case-1
1500/1500
Case-3
4500/1500
Case-2
3000/1500

## Slide 29: Layer
Die内部の粒子数
-> 0.03[s]付近から差が出はじめる
Chart: Die内部粒子数の推移
補助線 | 0 | 160000
補助線-pestle落下終了 | 0 | 160000

## Slide 30: Layer
結果・考察
・ Case1(上層粒子密度が1500[kg/m3])のみスプラッシュが発生
-> 下層粒子密度はスプラッシュの有無にあまり寄与しない
・Die内部の粒子数推移の仕方に差がある。上層粒子密度が高いほど素早くdieが埋まる
-> 上層粒子密度はdie-fillingのスピード向上に大きな影響をもつ